Indicatii catre Specificator.

Anexati urmatoarele Specificatii si Desene la specificatiile din licitatii si contracte.

# MEMBRANA DE IMPERMEABILIZARE SUB SUPRAFATA

## GENERALITATI

### DESCRIERE

Aceasta specificatie descrie un sistem de tip membrana de impermeabilizare sub suprafata cu ajutorul unei solutii care patrunde si se integreaza in suprafata de beton.

Articol proprietar: Sistemul de Impermeabilizare Radcon Formula #7(

Furnizor:  Radcrete Pacific Pty Ltd. Australia, prin EXPRESS INTEGRATOR SRL

### DOCUMENTE LA CARE SE FACE REFERIRE

Schitele, Elementele Preliminarii, Lista si Cantitatile de Materiale, Cerintele Generale, si elementele  generale ale contractului.

### LUCRARI REFERITE SI SPECIFICATE IN ALTA PARTE

Reteta de beton, punerea in opera, intarirea, finisajul, pregatirea rosturilor si detalierea afecteaza aceasta sectiune si sunt incluse in cadrul acestei specificatii.

### REFERINTE

Procedurile de test Radcrete -

RT01 – Adancimea de patrundere in substrat

RT02 – Etansarea crapaturilor si reetansarea lor pe sonda de test

RT03 – Reducerea coeficientului de difuziei a clorului

## CALITATEA

### ACORDURI

#### Aprobarea inainte de aplicare

Inaintati o prezentare detaliata descriind sistemul ce va fi aplicat pentru impermeabilizarea betonului.

#### Includeri

Includeti in documentatie literatura, detalii, exemple, garantii si altele asemenea dupa cum este necesar.

Obtineti acordul si aprobarea scrise ale producatorului sau agentului / reprezentantului acestuia referitor la sistemul ce se intentioneaza a se utiliza.

### ASIGURAREA CALITATII

#### Aplicatorii autorizati

Folositi aplicatori autorizati si pregatiti de producator sau de agentul/distributorul sau.

#### Inspectarea locatiei

Aplicatorul autorizat trebuie sa inspecteze locatia inaintea inceperii aplicarii sistemului, in scopul evaluarii factorilor ce pot afecta caracteristicile de performanta ale acestei specificatii.

#### Siguranta

Maistrul / supraveghetorul locatiei va inspecta si intelege elementele specifice ale locatiei si fisele tehnice al produsului.

Toate produsele descrise in aceasta sectiune trebuie sa fie utilizate cu o protectie personala  adecvata asa cum se recomanda in Material Safety Datasheet care acompaniaza fiecare livrare a produsului.

## MATERIALE SI COMPONENTE

### MATERIALUL

#### Sistemul de Impermeabilizare

Asigurarea unei solutii de impermeabilizare care creaza sub suprafata betonului o bariera  permeabila la vapori, care impiedica in acelasi timp patrunderea apei si a contaminantilor in crapaturi si in structura de beton.

Asigurarea unei solutii care sa patrunda in beton si care sa reactioneze cu Hidroxidul de Calciu si apa la temperaturile ambiante pentru a forma un gel complex de hidrat de silicat de calciu, insolubil la apa, in crapaturi, pori si capilaritati.

#### Materialul

Asigurarea unei solutii care este non-toxica, clara, fara miros si care este un material bazat pe silicati modificati biochimic dupa o formula proprietara.

#### Crapaturi

Produsul trebuie sa etanseze crapaturile existente in betonul structural, crapaturi largi de pana la 2 mm.  In structura betonului, va ramane reactiv cu apa pentru a furniza proprietati de autovindecare viitoarelor microfisuri de pana la 0,3 mm.

## DETALII REFERITOARE LA BETON SI LA CELELALTE

### RETETA DE BETON

Tratamentul cu Radcon Formula #7 este potrivit pentru betoanele ce contin ciment Portland, amestecuri cu zgura sau cu cenusi de furnal de tip C pana la 30%. (Cenusile de furnal de tip F nu sunt potrivite pentru a fi folosite cu Radcon # 7).

### TURNAREA BETONULUI

#### Beton turnat la fata locului

Asigurati-va ca betonul este compactat corespunzator prin vibrare si este intarit in mod adecvat timp de cel putin 28 de zile inaintea aplicarii materialului.

#### Pante

Turnati betonul cu liniile de panta catre drenuri

### FINISAREA BETONULUI

#### Finisarile preferate

Realizati finisarea folosind placi de lemn sau matura.

#### Placi de fier

Acolo unde s-a folosit o finisare cu mistria de fier/elicopterul, deschideti porii suprafetei folosind corodarea cu acid, ciocanirea sau sablarea.

### INTARIREA

Acolo unde este posibil realizati intarirea in prezenta apei timp de 7 zile

Daca s-au folosit compusi de intarire, eliminati-i inainte de aplicare.

### ROSTURILE DE CONSTRUCTIE/TURNARE

#### Rosturile de constructie / rosturile de turnare

Asigurati un cofraj vertical la toate rosturile de constructie / rosturile de turnare.

#### Pauzele de turnare

Se aspreste fata rostului de constructie pentru a expune agregatele in scopul realizarii unei prize corespunzatoare pentru noua placa de beton ce se va turna.

#### Snururile bentonitice

Instalati RX Waterstop( dupa recomandarile producatorilor.  Aplicati impreuna cu aplicatorul autorizat la producatorilor (referiti-va la detaliul RPJ1 de mai jos)

### RIDICATURI SI PARAPETE

#### Prima preferinta

Tratati placa cu materialul inainte de turna parapetul (referiti-va la detaliul BM1 de mai jos)

#### A doua preferinta

Turnati pe loc parapetele (referiti-va la detaliul RPJ4 de mai jos)

#### A treia preferinta

Instalati RX Waterstop( in rostul cu parapetul (referiti-va la detaliul RPJ5 de mai jos)

#### Ultima preferinta

Aplicati o fasie etansa de membrana lichida armata (referiti-va la detaliul RPJ6 de mai jos)

### DRENURI SI STRAPUNGERI

#### Inainte de turnarea betonului

Instalati RX Waterstop( dupa recomandarile producatorilor in jurul strapungerilor. (referiti-va la detaliul RP1 de mai jos)

#### Drenuri

Acol unde sunt instalate drenuri, instalati fie RX Waterstop ( fie o membrana aplicata lichid si indoita in dren. (referiti-va la detaliul RP3 de mai jos)

#### Snururi bentonitice

Acolo unde nu s-a instalat RX Waterstop( inainte de turnare, instalati in jurul strapungerii o fasie etansa de membrana aplicata lichid. (referiti-va la detaliul RP5 de mai jos)

#### Gauri

Acolo unde s-au dat gauri in placa si apoi prin ele s-au realizat strapungeri, folositi mortare non-contractile pentru a umple spatiul dintre strapungere si placa, apoi utilizati fasia etansa de membrana aplicata lichid. (referiti-va la detaliul RP6 de mai jos)

## EXECUTIA

### APLICAREA SI SUPERVIZAREA

#### Generalitati

Instalati sistemul in conformitate cu recomandarile publicate de producator.

#### Personalul

Angajati aplicatori pregatiti.

#### Instrumente si echipamente

Folositi instrumente si echipamente corespunzatoare si lucrati sub supravegherea directa a unui supraveghetor ce are experienta si competenta tehnica.

### PREGATIREA SUPRAFETEI

Indepartati toate denivelarile, laptele de ciment si resturile libere prin ciocanire sau zgariere.

Indepartati toate materialele ce pot intarzia penetrarea, cum ar fi uleiurile, grasimile si vopselurile.

Largiti gaurile, zonele cu goluri si sectiunile defecte (segregarile).  Tratati cu materialul.  Cand a devenit uscat la atingere, se aplica un mortar cimentos corespunzator si I se da o fata neteda cu mistria.  Se lasa sa se usuce pana a doua zi.

Se curata cu atentie suprafetele prin spalare cu apa sub presiune pentru a se indeparta mizeriile, praful, sau alti contaminanti pentru a obtine suprafete curate si libere de resturi.

Se asigura ca suprafata este uscata la finalizarea pregatirii suprafetei.

### CONDITII DE MEDIU

Nu se aplica materialul -

- Cand temperaturile mediului ambiant sunt sub +5oC sau peste +35oC.

- Cand ploaia este iminenta.

- In conditii cu vant puternic.

### CRAPATURI

#### Generalitati

Localizarea tuturor crapaturilor si inundarea lor cu materialul.

Asigurarea ca toate crapaturile sunt umplute cu produsul.

#### Rata de acoperire

1 litru la 3 metri liniari.

### SUPRAFETELE OBISNUITE

#### Rata de acoperire

Aplicati materialul celorlalte suprafete la o rata de acoperire intre 4-6 mp per litru.

### TRATAMENTUL DE INUNDARE CU APA

Cand suprafetele au devenit uscate la atingere - (de obicei 2-6 ore in functie de viteza vantului si de temperatura ambientala) dar nu mai tarziu de 6 ore, se uda cu apa prin pulverizare pana la inundare suprafetele tratate pentru prima zi.

Se repeta pulverizarea cu apa pana la inundare si in fiecare din urmatoarele 2 zile.

## CONTROLUL CALITATII SI ACCEPTANTA

### TESTAREA SI VERIFICAREA

#### La terminare

Indepliniti urmatoarele teste dupa ce s-au finalizat tratamentul si elementele de detaliu corespunzatoare.

#### Testele cu apa

Inundati sau testati cu apa respectiva suprafata tratat timp de minim 12 ore pentru a verifica ca suprafata tratata este impermeabila.  Daca apar scurgeri, notati si izolati respectiva portiune si apoi tratati din nou.  Impermeabilizarea trebuie verificata inainte de a se acorda o garantie.

#### Penetrarea in suprafata

Pentru un control suplimentar al calitatii, pot fi extrase esantioane aleatoare de beton tratat pentru a fi analizate folosind metodele SEM & EDS pentru a stabili penetrarea in conformitate cu metoda de test RT01.