Fişă tehnică

Concentrat

NUME PRODUS

Concentrat RadmyxTM. Sistem de Impermeabilizare a Capilarităţilor

### DISTRIBUITOR  ŞI APLICATOR EXCLUSIV

GENERAL EXPRESS INTEGRATOR GROUP SRL

Str. Otelul Rosu nr. 6, Ap. 1, Sector 5, Bucureşti

Tel. 0769 057 340, 0727 750 400, 0745 182 088

Fax. 031 816 2487

e-mail: hidroizolatii@afacereamea.ro

web-site: www.hidroizolatii.afacereamea.ro

DESCRIERE

RadmyxTM reprezintă un sistem complet de impermeabilizare pentru structurile subterane cum ar fi fundaţiile şi structurile de reţinere a apei.

Prin procesul de osmoză, substanţele chimice active din RadmyxTM reacţionează cu produsele de hidratare a cimentului pentru a crea o barieră continuă de cristale insolubile în adâncimea structurii de capilarităţi a betonului. Aceste cristale blochează trecerea apei, permiţând în acelaşi timp trecerea aerului şi a vaporilor de apă, astfel structura de beton putând “respira”.

RadmyxTM este la fel de eficient împotriva presiunii pozitive sau negative a apei şi poate fi utilizat ca un aditiv sau aplicat pe suprafaţă ca o pastă pe partea sa internă sau externă.

APLICAŢII

- Fundaţii turnate din beton

- Puţuri de lift

- Radiere din beton cu miez plin, armate

- Canale

- Tunele

- Rezervoare

- Baraje

AVANTAJE PRINCIPALE

Performanţă pe termen lung - Nu este necesară o re-aplicare sau o întreţinere ulterioară

Umplerea golurilor şi a segregărilor cauzate de beton – operaţiIle de umplere pot fi efectuate după îndepărtarea cofrajelor.

Nu este necesară protecţie – Se poate renunţa la panourile de protecţie şi la canalele de drenare deoarece nu exista riscul de stricăciuni pe durata execuţiei construcţiei sau după aceea.

Identificarea defectelor  – Dacă se produc crăpături datorită contracţiei, ele sunt uşor de identificat şi de reparat folosind RadmyxTM. Nu este necesară îndepărtarea membranelor.

Eficient - Micşorează perioada de construcţie deoarece impermeabilizarea poate fi efectuata atât de pe faţa pozitivă cât şi de pe cea negativă.

ÎNTREŢINEREA

Nu este necesară.

GaranŢII

Dacă aplicarea se face corect de către aplicatori autorizaţi şi în situaţiile recomandate impermeabilizarea suprafeţelor tratate cu RadmyxTM se garantează 10 ani. Contactaţi reprezentantul naţional pentru informaţii suplimentare şi pentru confirmarea folosirii într-o anumită situaţie.

LimitĂRi

RadmyxTM nu este potrivit pentru impermeabilizarea suprafetelor supraterane sau a celor supuse la amplitudini termice mari. Pentru aplicarile supraterane se va folosi Radcon Formula #7.

RadmyxTM nu este potrivit pentru impermeabilizarea crăpăturilor evolutive şi a îmbinărilor cu deplasare (rosturi de dilataţie).  Pentru aceste aplicări se folosesc etanşanţi elastomerici de îmbinări.

LIVRARE

RADMYX CONCENTRAT: Pungi de 0,8 kg, găleţi de 5 kg sau butoaie metalice de 180kg.

RADMYX READYMADE: saci de 10, 15 sau 20 kg.

PĂSTRARE ŞI DEPOZITARE

Concentratul de RadmyxTM  îşi păstrează calităţile pe durată nelimitată in timp dacă este păstrat în containere sigilate.

## GARANŢIE

Dacă se aplică de către persoane autorizate şi pregatite de Radcrete precum şi în situaţii corecte garanţia acordată este de 10 ani pentru suprafeţele tratate cu Radmyx. Contactaţi distribuItorul pentru informaţii suplimentare şi confirmarea utilizării corespunzătoare.

## INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

### Ca aditiv

RadmyxTM Admixture (Concentrat)

Proporţia: 0.78 kg la 1 mc de amestec de beton (aprox. o găleată de 5 kg de Concentrat de Radmyx la o benă de 6 mc beton)

RadmyxTM Admixture va fi bine amestecat în formă uscată cu celelalte componente solide ale betonului înainte de a se adăuga apă în camionul ce prepară betonul.

RadmyxTM Admixture are un efect de plastifiere. De aceea nu vor fi utilizaţi aditivi de reducere a apei împreună cu RadmyxTM Admixture.

### Aplicarea pe suprafaţă

RadmyxTM Readymade

Mai întâi Concentratul de Radmyx va trebui să fie amestecat într-un produs gata de aplicat urmărind următoarele proporţii:

Nisip silicios (0-6)        	39% (grad 0-600 um)

Var                              	10% (stins)

Ciment Portland           	38 % (de uz general)

- Concentrat  Radmyx    	13%

Total                                 100%

Acesta este amestecul uscat.

RadmyxTM  Slurry

Apoi, pentru a pregăti pasta (Slurry) se amestecă în proporţii volumetrice 1 apă : 2,25 – 2,5 amestec uscat.

# Proporţia de aplicare este de 1 kg / m2 la fiecare strat.

# Tehnica de aplicare este următoarea:

- Se umezeşte suprafaţa înaintea aplicării. Se aplică prin pensulare sau pulverizare pe substratul umezit.

- Straturile se aplică în unghi drept, al doilea strat cât timp primul este întărit, dar încă proaspăt – de obicei la 3-4 ore după aplicarea primului strat (funcţie de temperatură).

- Dacă al doilea strat se aplică în ziua următoare, înainte de aplicarea celui de-al doilea strat se umezeşte cu apă.

RadmyxTM Mortar

### Proporţia de amestec: se amestecă suficientă apă pentru obţinerea unei consistenţe de mortar. Uzual proporţii volumetrice 1 apă : 3 – 4 amestec uscat.

# Proporţia de aplicare:  după necesităţi.

# Tehnica ce aplicare este următoarea:

- Se umezeste suprafaţa înaintea aplicării.

- Se aplică în straturi nu mai groase de 30mm.

### Indicaţii generale  (în cazul aplicării pe suprafaţă)

- Se adaugă apă peste RadmyxTM NU RadmyxTM peste apă.

- Se amestecă o cantitate suficientă de RadmyxTM ce poate fi utilizată timp de 20 minute.

- Se protejează RadmyxTM de soare si de inundarea cu apă timp de 4 zile.

- RadmyxTM va fi pulverizat cu un spray fin de apă, de 3-4 ori pe zi, timp de 4 zile pentru a sprijini întărirea şi pătrunderea sa.

- Se curata sculele si echipamentele imediat dupa folosire. Se recomandă folosirea de containere de plastic sau de cauciuc.

- Impermeabilizarea cu RadmyxTM nu este potrivită pentru decorări ulterioare decât dacă mai întâi se face o tencuială cu nisip/ciment.

### Pregătirea suprafeţei (în cazul aplicării pe suprafaţă)

Suprafeţele trebuie să nu aibă pe ele impurităţi, uleiuri, grăsimi, vopsele, compuşi reziduali de întărire, decofrol sau orice tratament anterior al suprafeţei care va reduce aderenţa RadmyxTM.

Se va îndepărta orice lapte de ciment şi se va asigura o suprafaţă suficient de aspră, cu porii deschişi deoarece aceasta este esenţială pentru aderenţa adecvată a RadmyxTM.

DETALII DE APLICARE

Îmbinare simplă (Nou formată)

O asemenea îmbinare este formată între un radier şi o placă verticală. Înaintea turnării betonului se poate folosi un etanşant bentonitic cum ar fi Volclay RX şi RadmyxTM ca un amestec uscat pe faţa îmbinării.

# Îmbinare simplă (Existentă)

Acolo unde în îmbinare apar scurgeri, reparaţiile se efectuează asemănător ca în cazul crăpăturilor sau golurilor.

Penetrări (Noi)

În timpul constructiei se vor folosi etansanţi bentonitici ca un înveliş în jurul penetrarilor.

###### Îmbinări evolutive

Produsele nu sunt indicate în acest caz.

Crăpăturile

Se vor identifica crăpăturile statice având lăţimi peste 0.5 mm care trebuie să fie curăţate şi reparate.

- Efectuaţi operaţiunea de umplere a crăpăturii până la o adâncime de 30 - 40mm

- Udaţi cu apă

- Aplicaţi RadmyxTM Slurry

- Aplicaţi RadmyxTM Mortar în straturi de 30mm până ce se acoperă crăpătura

Crăpături fine

- Eliminaţi straturile până la suprafaţa de beton

- Udaţi cu apă

- Aplicaţi în zonă RadmyxTM Slurry

- Aplicaţi RadmyxTM Mortar în straturi de 30mm până ce se acoperă crăpătura

Oprirea scurgerilor

Pentru îndepărtarea presiunii apei şi efectuarea unei etanşări eficiente se va folosi un amestec format din RadmyxTM Slurry cu Radcon Formula #7.

Pentru a repara scurgerile sub presiune:

- Identificaţi zona scurgerii până ce apa scursă devine evidentă şi introduceţi o lungime de furtun de plastic pe dimensiunea penetraţiei.

- Umpleţi furtunul de plastic cu acel compus de amestec Radmyx-Radcon.

- Curăţaţi cavitatea şi aplicaţi un strat de RadmyxTM Slurry. Atunci cand devine vâscos, umpleţi cavitatea cu RadmyxTM Mortar şi aşteptaţi să se întărească.

- Atunci când este terminată etanşarea dimprejur, retrageţi furtunul şi astupaţi penetrarea cu compusul de amestec folosind degetul mare al mănuşii de protecţie pentru a păstra poziţia până la stabilizare (aproximativ 1 minut).

- Umpleţi restul găurii cu RadmyxTM Mortar. Când mortarul s-a aplicat, completaţi hidroizolarea, aplicând straturi de pastă pe betonul care înconjoară penetrarea.

Scurgerile cu presiuni mici pot fi în mod asemănător etanşate, dar se elimină introducerea şi îndepărtarea tubului.

Impermeabilizarea completă se obţine in mod normal în 5 – 7 zile după aplicare. După ce procesul de cristalizare a impermeabilizat cu succes structura, substanţele chimice active din Radmyx rămân prezente în beton,  orice contact ulterior cu apa reactivând reacţiile chimice necesare procesului de etanşare.

## REPREZENTANŢE INTERNAŢIONALE

Asia/Pacific: Australia, Guam, Hong Kong, Indonesia, Japonia, Malaezia, Noua Zeelanda, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Tailanda, Vietnam.

Europa: Belgia, Estonia, Italia, Norvegia, Spania, Portugalia, România, Rusia.

America de Nord: Bermude, Canada, SUA, Caraibe

Orientul Mijlociu: Liban

America de Sud: Brazilia

EXEMPLE DE APLICAŢII

Începând cu 1975 Radmyx s-a aplicat cu succes pe faţa de presiune hidrostatică negativă precum şi în subsoluri şi în medii umede şi agresive la fundaţii, tunele, pivniţe, plăci de beton, puţuri de lift, recipienţi de apă, rezervoare pentru ape reziduale, piloni, baraje, canale, ziduri de rezistenţă.

Prezentăm doar câteva din acestea, pe domenii de interes.

FUNDAŢII

- Big “C” Super Center, Bangkok, Thailanda, 1985

- Dover Park Condominiums, Singapore, 1990

TUNELE DE METROU

- Korean Rail Corporation, Mudkdje-Doglipmun Section, Seul, Korea de Sud, 1989

TUNELE PENTRU ADUCŢIUNI DE APĂ

- Nakajima City Municipal Office, Japonia, 2002

Toate aceste structuri se comportă excelent, suprafeţele continuând să rămână impermeabile mulţi ani după expirarea perioadei de garanţie, testele ulterioare confirmând calităţile betonului tratat precum şi prezenţa substanţelor active din Radmyx în masa de beton.