Indicatii catre specificator in proiecte

Anexati urmatoarele Specificatii si Desene la specificatiile din licitatii si contracte.

# Aditiv de impermeabilizare

## GENERALITATI

### DESCRIERE

Aceasta specificatie descrie un sistem de impermeabilizare pentru structurile de beton subteran cum ar fi puturi de lift, pereti si pardoseli de fundatii, structuri de depozitare a apei, tunele si platforme izolate termic.

Articol proprietar:  Sistemul Radmyx de Impermeabilizare Capilara

Furnizor:  EXPRESS INTEGRATOR SRL, Bucuresti, Str. Baladei nr. 3, Bl. 61, Sc. I, Et, VI, Ap. 34, Sector 4, Tel./fax (021) 331.02.06, mobil 0723 23 77 10, e-mail hidroizolatii@afacereamea.ro, website http://www.hidroizolatii.afacereamea.ro/

### DOCUMENTE LA CARE SE FACE REFERIRE

Schitele, Elementele Preliminarii, Lista si Cantitatile de Materiale, Cerintele Generale, si elementele  generale ale contractului.

### LUCRARI REFERITE SI SPECIFICATE IN ALTA PARTE

Armatura, punerea in opera a betonului, intarirea, pregatirea rosturilor si detaliile de aplicare afecteaza aceasta sectiune si sunt incluse in cadrul acestei specificatii.

### REFERINTE

Procedurile de test CSIRO -

1. Permeabilitatea

## CALITATEA

### ACORDURI

#### Aprobarea inainte de aplicare

Inaintati o prezentare detaliata descriind sistemul ce va fi aplicat pentru impermeabilizarea betonului.

#### Includeri

Includeti in documentatie literatura, detaliile, exemplele, garantiile si altele asemenea dupa cum este necesar.

Obtineti acordul si aprobarea scrise ale producatorului sau agentului / reprezentantului acestuia referitor la sistemul ce se intentioneaza a se utiliza.

### ASIGURAREA CALITATII

#### Aplicatorii autorizati

Folositi aplicatori autorizati si pregatiti de producator sau de agentul/distributorul sau.

#### Inspectarea locatiei

Aplicatorul autorizat trebuie sa inspecteze locatia inaintea inceperii aplicarii sistemului, in scopul evaluarii factorilor ce pot afecta caracteristicile de performanta ale acestei specificatii.

#### Siguranta

Maistrul / supraveghetorul locatiei va inspecta si intelege elementele specifice ale locatiei si fisele tehnice al produsului.

Toate produsele descrise in aceasta sectiune trebuie sa fie utilizate cu o protectie personala  adecvata asa cum se recomanda in Material Safety Datasheet care acompaniaza fiecare livrare a produsului.

## MATERIALE SI COMPONENTE

### MATERIALUL

#### Sistemul de impermeabilizare

Furnizati un sistem complet de impermeablizare prin folosirea aditivului cimentos ce actioneaza la nivel de capilaritati (dozat la 1.5% din continutul de material uscat) si a unor materiale pentru reparatii de tip pasta / mortar.  Prin procesul de osmoza al aditivului, al materialelor de reparare de tip pasta si mortar formeaza fibre fine, insolubile asemenatoare cu cristalele in crapaturi, fisuri, pori si capilaritati.  Impreuna cu detaliile corespunzatoare pentru rosturi, strapungeri, crapaturi si goluri sistemul impiedica apa sa intre in structura de beton.

## ARMAREA, INTARIREA SI DETALIILE CORESPUNZATOARE

### ARMAREA

Va fi in concordanta cu standardele romanesti in vigoare si nu va fi mai putin de 1%.  Adica nu mai putin de 0,25% in fiecare directie pe fata interna si externa.  Aceast lucru duce la la un grad moderat/puternic de control la craparii.

### INSTALAREA BETONULUI

#### Beton turnat la fata locului

Asigurati-va ca betonul este compactat corespunzator prin vibrare pentru a evita formarea golurilor si a segregarilor.

### INTARIREA

Folositi un produs de intarire ce indeplineste prevederile standardului AS3799, produs ce are nivele de retinere a apei mai mari de 90%.

### ROSTURI DE CONSTRUCTIE / TURNARE

#### Rosturi de constructie / turnare

Asigurati ca exista o placa verticala de cofrare la toate rosturile de constructie/turnare.

Zona unde se va aplica snurul bentonitic se va curata pentru a deveni plana si neteda. Suprafata rostului se va face cat mai bruta in scop de obtinere a unei aderente ridicate intre placi.

#### Snururi bentonitice de tip Waterstop

Instalati RX Waterstop pe suprafata pregatita in conformitate cu recomandarile producatorului.  Aplicarea se va face de un Aplicator agrementat de producator sau importator (referire la detaliul de Rost dintre Perete si Pardoseala si detaliul de rost de constructie la placa de beton, detalii de urmeaza)

Pulverizati Radmyx ca substanta concentrata uscata pe peretele rostului in proportia de 1kg / m2 pinainte de turnarea urmatoare.

### DRENURI SI STRAPUNGERI

#### Inainte de turnarea betonului

Instalati in jurul strapungerilor snurul bentonitic Waterstop RX dupa recomandarile productatorului. (conform Detaliilor de Strapungeri)

## EXECUTIA

### APLICAREA SI SUPRAVEGHEREA

#### Generalitati

Instalati sistemul in conformitate cu recomandarile publicate de producator.

#### Personalul

Angajati aplicatori instruiti.

#### Instrumente si echipamente

Folositi instrumente si echipamente corespunzatoare si lucrati sub supravegherea directa a unui supraveghetor ce are experienta si competenta tehnica.

### LOTIZAREA SI AMESTECAREA

#### Dozajul

Aditivul va fi dozat masic la 1.5% din continutul de produse solide.  (Ciment Portland obisnuit =  Ordinary Portland Cement (OPC) si cenusi/zguri)

#### Amestecul

Aditivul va fi adaugat agregatelor din camion, vor fi intai bine amestecate dupa care se vor adauga nisipul, apa si cimentul.

Raportul Apa/Produse solide

Nu va depasi 0,5.

#### Crapaturi

Toate crapaturile stabile ce prezinta scurgeri si crapaturile ce depasesc 0,4 mm

Generalitati

Amestecati Radmyx Slurry si Mortar intocmai cum se recomanda in Fisa Tehnica Radmyx. (A se vedea mai departe Detailiul de Reparare a Crapaturilor)

Executia

- Se ciopleste pe o adancime de minim 30-40 mm.

- Umeziti cu apa

- Aplicati un prim strat de Radmyx Slurry

- Aplicati Radmyx Mortar in straturi de maxim 30mm pana ce crapatura este umpluta

Toate crapaturile evolutive / instabile ce manifesta scurgeri

Utilizati un sistem flexibil de injectie poliuretanica.

### GOLURI / SEGREGARI

Generalitati

Amestecati Radmyx Slurry si Mortar intocmai cum se recomanda in Fisa Tehnica Radmyx. (A se vedea mai departe Detailiul de Reparare a Golurilor)

Executia

- Se ciopleste pana ce se da de beton solid

- Umeziti cu apa

- Aplicati un prim strat de Radmyx Slurry

- Aplicati Radmyx Mortar in straturi de maxim 30mm pana ce crapatura este umpluta

### LEGATURILE DE COFRAJE

### Generalitati

### Se umple cu Compusul de Umplere Radmyx

## VERIFICAREA CALITATII SI PREDAREA / RECEPTIA

### Documentatia de asigurare a calitatii

Toate procedurile de asigurare a calitatii vor fi executate si apoi semnate ca s-au executat.  Vor fi notate toate anomaliile fata de specificatii.  Verificarea fiecarui lot va fi realizata si semnata.  Se va executa o inspectie finala inainte de terminarea lucrarii si va fi semnata inainte de a se acorda garantia.